Thí nghiệm và mô hình hoá các yếu tố bất định cơ bản trong bài toán độ tin cậy của kết cấu

1. Đặt vấn đề

Trong bài toán độ tin cậy của kết cấu công trình, các đại lượng ngẫu nhiên tham gia quá trình phân tích có thể là các yếu tố bất định cơ bản như độ bền vật liệu, kích thước hình học của kết cấu, tải trọng; cũng có thể là hàm đối số ngẫu nhiên của các yếu tố bất định cơ bản như hiệu ứng tải trọng (nội lực, chuyển vị). Thông qua kết quả thống kê trong quá trình quan trắc (thí nghiệm, đo đạc), người ta đánh giá luật phân phối xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên đó và thường xấp xỉ chúng với một luật phân phối xác suất lý thuyết. Tuy nhiên trong thực tế, số liệu thu nhập được nhiều khi không đủ để khẳng định một luật phân phối lý thuyết và kết quả chỉ là một hystogram mật độ mẫu thực nghiệm. Khi ấy, bằng mô phỏng Monte-Carlo, ta có thể tạo ra phân phối thực nghiệm của đại lượng ngẫu nhiên với cỡ mẫu (số lần mô phỏng) tuỳ ý.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Xây dựng hàm phân phối thực nghiệm từ kết quả thống kê

Khi tiến hành thí nghiệm hoặc đo đạc, ta thu được tập hợp mẫu các giá trị ngẫu nhiên của đại lượng X. Theo phương pháp phân lớp thống kê, miền biến thiên của dãy số liệu [Xmin, Xmax] được chia thành k khoảng có chiều rộng d bằng nhau. Việc chọn d có thể thực hiện theo một trong ba cách sau:

- Chọn d sao cho 6 k  20;

- Số khoảng k thoả mãn k < 5lgn với n là số lượng mẫu;

- Chọn theo công thức tính d=

Đếm số giá trị Hj rơi vào khoảng thứ j (j = 1,…,k) và Hj được gọi là tần suất khoảng tuyệt đối. Tỷ số phần trăm hj=100% được gọi là tần suất khoảng tương đối.

Biểu diễn tần suất khoảng tương đối hj ta được một biểu đồ bậc thang (hystogram). Còn hàm mật độ thực nghiệm có giá trị bằng tỷ số (x) =. Như vậy biểu đồ (x) có dạng giống biểu đồ hj, chỉ khác nhau ở tỷ lệ xích của trục tung.

2.2. Thuật toán composition mô hình hoá biến ngẫu nhiên

Cơ sở lý thuyết của phương pháp là mô hình hoá biến ngẫu nhiên bằng thuật toán composition. Nội dung cơ bản của thuật toán được trình bày tóm tắt dưới đây.

Biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối tích phân F được biểu diễn qua tổ hợp lồi của các hàm phân bố thành phần F1, F2,…Fn và việc phát các biến ngẫu nhiên thành phần là dễ dàng hơn so với phát trực tiếp biến ngẫu nhiên phân phối F. Dưới dạng biểu thức toán học ta có:

F(x) =                            pj  0             = 1                              (1)

Theo (1), biến ngẫu nhiên X là có điều kiện; pj - xác suất để X thuộc miền j; Fj(x) là phân phối của X khi đã thuộc miền j. Trong đó mỗi hàm thành phần Fj lại là hàm phân phối của một biến ngẫu nhiên nào đó. Mặc dù về lý thuyết trong biểu thức trên, tổng có thể trải ra đến vô hạn, nhưng trong thực hành chỉ cần xét đến các tổng hữu hạn. Tương tự biểu thức (1), hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X cần phải biểu diễn được dưới dạng tổng của các hàm mật độ thành phần:

f(x) =                                                                                                   (2)

Phương pháp composition có thể áp dụng cho cả biến ngẫu nhiên liên tục và các biến ngẫu nhiên rời rạc. Ký hiệu J là biến ngẫu nhiên rời rạc chỉ khoảng mà X có thể rơi vào, thuật toán composition có thể tóm tắt trong các bước sau:

+ Phát biến ngẫu nhiên rời rạc J theo phân bố

P (J - j) = Pj cho mọi J = 1,2,3,…

+ Phát thể nghiệm xi theo phân bố

3. Thí nghiệm xác định độ bền nén của mẫu thử bê tông và mô hình hoá phân phối độ bền vật liệu

Vận dụng thuật toán trên, tác giả đã thực hiện mô hình hoá phân phối độ bền nén của vật liệu bê tông mác 200 trên cơ sở các kết quả thí nghiệm nén mẫu thử bê tông như sau:

Tại phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng của Khoa Công trình quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự, cho tiến hành chế tạo và thí nghiệm 300 mẫu bê tông với mác thiết kế là 200 từ các loại vật liệu được lựa chọn đảm bảo theo tiêu chuẩn, mẫu hình lập phương kích thích 10x10x10cm. Mẫu được đo các kích thước trước khi nén. Tiến hành nén mẫu theo trình tự quy định và theo dõi, ghi kết quả xác định lực nén đến khi bị phá huỷ. Cường độ mẫu nén tính toán được như trong bảng 1.

Bảng 1. Kết quả thí nghiệm cường độ chịu nén của mẫu - Rn(kG/cm2)

| TT | Rn | TT | Rn | TT | Rn | TT | Rn | TT | Rn | TT | Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141,91 | 51 | 202,97 | 101 | 200,20 | 151 | 193,84 | 201 | 222,53 | 251 | 175,18 |
| 2 | 147,21 | 52 | 200,20 | 102 | 161,73 | 152 | 188,83 | 202 | 215,25 | 252 | 201,24 |
| 3 | 138,78 | 53 | 161,53 | 103 | 209,75 | 153 | 204,94 | 203 | 169,48 | 253 | 163,33 |
| 4 | 210,34 | 54 | 171,54 | 104 | 157,67 | 154 | 219,28 | 204 | 155,90 | 254 | 202,15 |
| 5 | 204,45 | 55 | 204,37 | 105 | 161,53 | 155 | 179,73 | 205 | 173,56 | 255 | 183,68 |
| 6 | 190,56 | 56 | 174,45 | 106 | 157,21 | 156 | 200,20 | 206 | 184,79 | 256 | 199,70 |
| 7 | 182,40 | 57 | 209,92 | 107 | 159,85 | 157 | 207,03 | 207 | 186,95 | 257 | 187,54 |
| 8 | 141,05 | 58 | 157,67 | 108 | 234,33 | 158 | 213,85 | 208 | 191,73 | 258 | 205,44 |
| 9 | 202,48 | 59 | 164,85 | 109 | 148,90 | 159 | 209,45 | 209 | 180,78 | 259 | 203,80 |
| 10 | 213,89 | 60 | 148,21 | 110 | 153,33 | 160 | 179,73 | 210 | 199,20 | 260 | 193,65 |
| 11 | 205,63 | 61 | 159,75 | 111 | 165,82 | 161 | 220,68 | 211 | 172,45 | 261 | 222,53 |
| 12 | 208,65 | 62 | 234,33 | 112 | 186,55 | 162 | 186,78 | 212 | 214,36 | 262 | 176,00 |
| 13 | 183,54 | 63 | 137,40 | 113 | 225,23 | 163 | 222,95 | 213 | 199,65 | 263 | 215,25 |
| 14 | 193,24 | 64 | 143,33 | 114 | 211,96 | 164 | 186,92 | 214 | 190,35 | 264 | 199,00 |
| 15 | 197,86 | 65 | 162,82 | 115 | 225,23 | 165 | 184,35 | 215 | 195,87 | 265 | 168,48 |
| 16 | 198,45 | 66 | 192,60 | 116 | 214,28 | 166 | 198,22 | 216 | 196,35 | 266 | 155,90 |
| 17 | 172,65 | 67 | 196,75 | 117 | 236,51 | 167 | 185,95 | 217 | 188,55 | 267 | 235,68 |
| 18 | 194,78 | 68 | 214,70 | 118 | 202,97 | 168 | 214,75 | 218 | 186,78 | 268 | 203,15 |
| 19 | 187,89 | 69 | 188,68 | 119 | 202,48 | 169 | 209,35 | 219 | 235,68 | 269 | 106,35 |
| 20 | 192,26 | 70 | 191,58 | 120 | 218,56 | 170 | 202,63 | 220 | 203,15 | 270 | 168,97 |
| 21 | 149,44 | 71 | 199,05 | 121 | 213,75 | 171 | 202,72 | 221 | 206,35 | 271 | 206,45 |
| 22 | 168,35 | 72 | 186,26 | 122 | 200,47 | 172 | 200,20 | 222 | 168,97 | 272 | 183,00 |
| 23 | 209,48 | 73 | 183,72 | 123 | 211,75 | 173 | 195,18 | 223 | 177,46 | 273 | 190,20 |
| 24 | 218,40 | 74 | 212,91 | 124 | 200,74 | 174 | 181,24 | 224 | 180,20 | 274 | 192,77 |
| 25 | 220,55 | 75 | 187,44 | 125 | 197,93 | 175 | 167,33 | 225 | 220,88 | 275 | 194,00 |
| 26 | 204,94 | 76 | 190,32 | 126 | 218,35 | 176 | 189,60 | 226 | 214,12 | 276 | 208,45 |
| 27 | 209,95 | 77 | 192,84 | 127 | 213,99 | 177 | 173,57 | 227 | 193,38 | 277 | 197,46 |
| 28 | 195,97 | 78 | 196,36 | 128 | 213,85 | 178 | 184,38 | 228 | 188,83 | 278 | 195,70 |
| 29 | 209,66 | 79 | 177,45 | 129 | 205,20 | 179 | 187,26 | 229 | 215,75 | 279 | 176,62 |
| 30 | 187,54 | 80 | 140,51 | 130 | 227,50 | 180 | 198,74 | 230 | 208,28 | 280 | 207,59 |
| 31 | 196,78 | 81 | 194,55 | 131 | 195,65 | 181 | 189,32 | 231 | 179,73 | 281 | 201,50 |
| 32 | 192,94 | 82 | 225,23 | 132 | 222,85 | 182 | 183,45 | 232 | 200,20 | 282 | 208,25 |
| 33 | 183,42 | 83 | 211,58 | 133 | 202,48 | 183 | 172,54 | 233 | 207,65 | 283 | 186,80 |
| 34 | 171,25 | 84 | 225,23 | 134 | 159,55 | 184 | 184,87 | 234 | 213,85 | 284 | 230,00 |
| 35 | 182,88 | 85 | 214,28 | 135 | 220,87 | 185 | 189,56 | 235 | 208,83 | 285 | 216,13 |
| 36 | 205,45 | 86 | 236,51 | 136 | 204,68 | 186 | 190,67 | 236 | 179,73 | 286 | 186,77 |
| 37 | 152,43 | 87 | 202,97 | 137 | 220,75 | 187 | 193,26 | 237 | 220,58 | 287 | 179,97 |
| 38 | 220,68 | 88 | 202,48 | 138 | 234,26 | 188 | 194,65 | 238 | 186,85 | 288 | 194,35 |
| 39 | 158,25 | 89 | 218,68 | 139 | 209,66 | 189 | 197,49 | 239 | 222,95 | 289 | 185,78 |
| 40 | 202,72 | 90 | 213,85 | 140 | 195,65 | 190 | 174,36 | 240 | 186,88 | 290 | 198,56 |
| 41 | 177,45 | 91 | 200,47 | 141 | 193,48 | 191 | 170,15 | 241 | 209,28 | 291 | 204,67 |
| 42 | 140,51 | 92 | 211,85 | 142 | 216,37 | 192 | 199,68 | 242 | 198,22 | 292 | 164,45 |
| 43 | 216,13 | 93 | 200,74 | 143 | 177,95 | 193 | 187,35 | 243 | 185,56 | 293 | 205,76 |
| 44 | 207,53 | 94 | 197,93 | 144 | 186,47 | 194 | 195,47 | 244 | 2156,75 | 294 | 210,23 |
| 45 | 166,68 | 95 | 218,95 | 145 | 185,12 | 195 | 198,80 | 245 | 209,95 | 295 | 215,55 |
| 46 | 200,20 | 96 | 213,99 | 146 | 232,05 | 196 | 192,73 | 246 | 227,63 | 296 | 204,00 |
| 47 | 194,04 | 97 | 213,95 | 147 | 225,23 | 197 | 196,54 | 247 | 202,72 | 297 | 201,35 |
| 48 | 220,94 | 98 | 204,85 | 148 | 180,20 | 198 | 205,44 | 248 | 200,20 | 298 | 174,76 |
| 49 | 204,55 | 99 | 229,75 | 149 | 220,46 | 199 | 178,80 | 249 | 194,56 | 299 | 182,05 |
| 50 | 229,75 | 100 | 202,97 | 150 | 214,12 | 200 | 193,65 | 250 | 202,33 | 300 | 200,19 |

Xử lý thống kê theo phương pháp đã trình bày trên mục 2.2 và thể hiện trên hình 1. Biểu đồ mật độ thực nghiệm nhận được từ kết quả thí nghiệm vẽ trên hình 1 là một hystogram gồm 10 cột trên các khoảng chia đều nhau.

Khi ấy cường độ mẫu thử là biến ngẫu nhiên X và theo (2), ta có hàm mật độ phân phối của X biểu diễn dưới dạng tổng của 10 hàm mật độ thành phần:

f(x) =                                                                                                   (3)

Rõ ràng = 1 và các fj(x) là hàm mật độ phân phối đều trong khoảng chia thứ j (j = 1,2,…,10) với 2 điểm nút [xj-1,xj].

Theo thuật toán composition ta phát số ngẫu nhiên (với n là số lần mô phỏng), tiếp theo kiểm tra điều kiện:

- Nếu < p1 nhận; J = 1;

- Nếu (j = 2,3,…,10) nhận; J = j;

Phát ~ U(0,1) và tính

Dựa trên thuật toán mô hình hoa composition, tác giả thiết lập chương trình mô hình phát các thể nghiệm ngẫu nhiên về độ bền nén của bê tông mác 200. Hàm phahyst được lập trình trên phần mềm Matlab thực hiện cả hai nội dung: xử lý thống kê kết quả thí nghiệm và mô hình hoá dựa trên kết quả thí nghiệm nhận được.

Kết quả mô hình hoá cho phân phối thực nghiệm mới về cường độ nén của mẫu bê tông với số lượng mẫu là 10.000 và được thể hiện trên hình 2.

Hình 1. Kết quả thí nghiệm nén 300 mẫu bê tông

Hình 2. Kết quả mô hình hoá phân phối thực nghiệm từ 10.000 thử nghiệm

4. Nhận xét và kết luận

Trong bài toán tính xác suất không hỏng của kết cấu, các yếu tố ngẫu nhiên được coi là cơ bản thường là các yếu tố độc lập được dùng như yếu tố đầu vào hay tham số hệ thống. Các đặc trưng xác suất của chúng dễ dàng xác định bằng thực nghiệm và được sử dụng rộng rãi. Các kết quả được xác định nghiêm túc trong phòng thí nghiệm hay quá trình quan trắc công phu được coi là số liệu quý dùng chung trong ngành xây dựng.

Phương pháp đã tiếp cận nói trên còn có thể sử dụng để xây dựng phân phối cho các yếu tố ngẫu nhiên cơ bản khác với các kết quả thực nghiệm còn hạn hẹp và trực tiếp đưa vào giải bài toán độ tin cậy của kết cấu công trình.

Nguồn: TC Xây dựng, số 5-2008