# Bảng 1. Ảnh hưởng lượng dùng siêu dẻo và SF đến tính công tác

| Ký hiệu | Nước, % | SF, % | Siêu dẻo, % | Độ xoè, cm | Phân tầng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP1 | 17 | 5 | 0,6 | 20,0 | Không |
| CP2 | -nt- | -nt- | 0,7 | 24,0 | Không |
| CP3 | -nt- | -nt- | 0,8 | 26,5 | Có dấu hiệu |
| CP4 | -nt- | -nt- | 0,9 | 27,5 | Có |
| CP5 | -nt- | 7 | 0,6 | 19,0 | Không |
| CP6 | -nt- | -nt- | 0,7 | 23,5 | Không |
| CP7 | -nt- | -nt- | 0,8 | 25,5 | Không |
| CP8 | -nt- | -nt- | 0,9 | 27,0 | Có |
| CP9 | -nt- | 10 | 0,7 | 18,0 | Không |
| CP10 | -nt- | -nt- | 0,8 | 23,5 | Không |
| CP11 | -nt- | -nt- | 0,9 | 25,5 | Không |
| CP12 | -nt- | -nt- | 1,0 | 26,5 | Có dấu hiệu |
| CP13 | -nt- | 13 | 1,2 | 17,0 | Không |
| CP14 | -nt- | -nt- | 1,4 | 21,5 | Không |
| CP15 | -nt- | -nt- | 1,6 | 24,0 | Không |
| CP16 | 18 | 5 | 0,6 | 21,5 | Không |
| CP17 | -nt- | -nt- | 0,7 | 26,0 | Không |
| CP18 | -nt- | -nt- | 0,8 | 27,5 | Có dấu hiệu |
| CP19 | -nt- | -nt- | 0,9 | 28,5 | Có |
| CP20 | -nt- | 7 | 0,6 | 21,0 | Không |
| CP21 | -nt- | -nt- | 0,7 | 25,0 | Không |
| CP22 | -nt- | -nt- | 0,8 | 26,5 | Có dấu hiệu |
| CP23 | -nt- | -nt- | 0,9 | 28,0 | Có |
| CP24 | -nt- | 10 | 0,7 | 19,5 | Không |
| CP25 | -nt- | -nt- | 0,8 | 25,0 | Không |
| CP26 | -nt- | -nt- | 0,9 | 26,5 | Có dấu hiệu |
| CP27 | -nt- | -nt- | 1,0 | 27,5 | Có |
| CP28 | -nt- | 13 | 1,2 | 17,5 | Không |
| CP29 | -nt- | -nt- | 1,4 | 23,0 | Không |
| CP30 | -nt- | -nt- | 1,6 | 25,0 | Không |

## Bảng 2. Cấp phối hợp lý về lượng dùng siêu dẻo

| Ký hiệu | Siêu dẻo, % | Nước, % | SF, % | Độ xoè, cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-2 | 0,70 | 17 | 5 | 24,0 |
| CP-6 | 0,70 | 17 | 7 | 23,5 |
| CP-10 | 0,80 | 17 | 10 | 23,5 |
| CP-30 | 1,60 | 18 | 13 | 25,0 |

## Bảng 3. Cường độ nén của các cấp phối được lựa chọn

| Ký hiệu | R1, daN/cm2 | R3, daN/cm2 |
| --- | --- | --- |
| CP-2 | 320 | 545 |
| CP-6 | 360 | 580 |
| CP-10 | 345 | 560 |
| CP-30 | 280 | 430 |

Bảng 4. Sự phát triển cường độ của vữa theo thời gian, daN/cm2

| Ký hiệu | R1 | R3 | R7 | R28 | Ru 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-2 | 320 | 545 | 620 | 740 | 60 |
| CP-6 | 360 | 580 | 670 | 780 | 63 |
| CP-10 | 345 | 560 | 635 | 760 | 57 |

Bảng 5. Độ chảy xoè, phân tầng, tách nước của vữa cốt sợi

| Ký hiệu | SF, % XM | Siêu dẻo, % CKD | Nước, % chất khô | Sợi, % XM | Độ xoè, cm | Phân tầng, tách nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 7 | 0,78 | 17 | 0,05 | 24,5 | Không |
| 6-2 | 7 | 0,80 | 17 | 0,10 | 23,5 | Không |
| 6-3 | 7 | 0,83 | 17 | 0,15 | 24,0 | Không |

Bảng 6. Sự phát triển cường độ của mẫu có và không có sợi theo thời gian

| Ký hiệu | SF, % XM | Siêu dẻo %CKD | Nước, %chất khô | Sợi % XM | Cường độ nén, daN/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 ngày | 3 ngày | 7 ngày | 28 ngày |
| CP-6 | 7 | 0,7 | 17 | 0,00 | 360 | 580 | 670 | 760 |
| 6-1 | 7 | 0,78 | 17 | 0,05 | 420 | 597 | 710 | 822 |
| 6-2 | 7 | 0,80 | 17 | 0,10 | 435 | 630 | 726 | 830 |
| 6-3 | 7 | 0,83 | 17 | 0,15 | 424 | 635 | 717 | 836 |

Bảng 7. Sự phát triển cường độ uốn của mẫu có và không có cốt sợi ở tuổi 28 ngày

| Ký hiệu | SF, % XM | Siêu dẻo, % CKD | Nước, % chất khô | Sợi, % XM | Ru 28 ngày, daN/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-6 | 7 | 0,7 | 17 | 0,00 | 63,0 |
| 6-1 | 7 | 0,78 | 17 | 0,05 | 67,1 |
| 6-2 | 7 | 0,80 | 17 | 0,10 | 88,5 |
| 6-3 | 7 | 0,83 | 17 | 0,15 | 68,7 |